甘肃省2022年新型墙体材料产品

质量专项监督抽查实施细则

1 抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，抽样基数满足抽样数量要求即可。从受检一批产品中随机抽取蒸压加气混凝土砌块20块，其中检验样品10块，备用样品10块；轻集料混凝土小型空心砌块86块，其中检验样品43块，备用样品43块；烧结多孔砖和烧结空心砌块56块，其中检验样品28块，备用样品28块；蒸压粉煤灰砖142块，其中检验样品71块，备用样品71块。

2检验依据

表1蒸压加气混凝土砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 11968 | GB/T 11969 |
| 2 | 密度等级 |  |  |
| 3 | 干燥收缩 |  |  |
| 4 | 抗冻性 |  |  |
| 5 | 导热系数 |  | GB/T 10294 |

表2  轻集料混凝土小型空心砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 15229 | GB/T 4111 |
| 2 | 密度、吸水率和 相对含水率 |  |  |
| 3 | 干燥收缩率 |  |  |
| 4 | 抗冻性 |  |  |
| 5 | 软化系数 |  |  |
| 6 | 碳化系数 |  |  |
| 7 | 放射性核素限量 |  | GB 6566 |

表3  烧结多孔砖和烧结空心砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 13544 GB/T 13545 | GB/T 2542 |
| 2 | 密度等级 |  |  |
| 3 | 泛霜 |  |  |
| 4 | 石灰爆裂 |  |  |
| 5 | 孔洞排列及其结构 |  |  |
| 6 | 冻融或抗风化性能 |  |  |
| 7 | 放射性物质 |  | GB 6566 |

表4  蒸压粉煤灰砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | JC/T 239 | JC/T 239 GB/T 4111 |
| 2 | 吸水率 |  |  |
| 3 | 线性干燥收缩值 |  |  |
| 4 | 抗冻性 |  |  |
| 5 | 碳化系数 |  |  |
| 6 | 放射性核素限量 |  | GB 6566 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定原则

3.1依据标准

GB 6566-2010        《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 2542-2012      《砌墙砖试验方法》

GB/T 4111-2013      《混凝土砌块和砖试验方法》

GB/T 10294-2008     《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB/T 11968-2020     《蒸压加气混凝土砌块》

GB/T 11969-2020     《蒸压加气混凝土性能试验方法》

GB/T 13544-2011     《烧结多孔砖和多孔砌块》

GB/T 13545-2014     《烧结空心砖和空心砌块》

GB/T 15229-2011     《轻集料混凝土小型空心砌块》

JC/T 239-2014        《蒸压粉煤灰砖》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格项目；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。